Bảng D.8 - Hệ số uốn dọc  của cấu kiện chịu nén đúng tâm

| Độ mảnh  | Hệ số  đối với các cấu kiện bằng thép có cường độ tính toán f, MPa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 200 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 440 | 480 | 520 | 560 | 600 | 640 |
| 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 | 988 967 939 906 869 827 782 734 665 599 537 479 425 376 328 290 259 233 210 191 174 160 | 987 962 931 894 852 805 784 686 612 542 478 719 364 315 276 244 218 196 177 161 147 135 | 985 959 924 883 836 785 724 641 565 493 427 366 313 272 239 212 189 170 154 140 128 118 | 984 955 917 873 822 766 687 602 522 448 381 321 276 240 211 187 167 150 136 124 113 104 | 983 952 911 863 809 749 654 566 483 408 338 287 247 215 189 167 150 135 122 111 102 094 | 982 949 905 854 796 721 623 532 447 369 306 260 223 195 171 152 136 123 111 101 093 086 | 981 946 900 846 785 696 595 501 413 335 280 237 204 178 157 139 125 112 102 093 085 077 | 980 943 895 849 775 672 568 471 380 309 258 219 189 164 145 129 115 104 094 086 079 073 | 979 941 891 832 764 650 542 442 349 286 239 203 175 153 134 120 107 097 088 080 074 068 | 978 938 887 825 746 628 518 414 326 267 223 190 163 143 126 112 100 091 082 075 069 064 | 977 936 883 820 729 608 494 386 305 250 209 178 153 134 118 105 094 085 077 071 065 060 | 977 934 879 814 712 588 470 359 287 235 197 167 145 126 111 099 089 081 073 067 062 057 |
| CHÚ THÍCH: Giá trị của hệ số  trong bảng đã được tăng lên 1000 lần. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

NHÀ CUNG CẤP : MINH GIANG

| CẤU TRÚC 6x19 :: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6X19W+FC; 6X19W+IWRC; Ứng dụng:. - Dùng trong: Cẩu trục, Nghề Cá, Khai Thác Mỏ, Khai Thác Gỗ, Khoan, Dầu Khí, Hàng Hải, Làm Cầu, Máy Công Trình ..... |
|  | ĐƯỜNG KÍNH (mm) | TRỌNG LƯỢNG (gần đúng) Kg/m |  | LỰC KÉO ĐỨT TỐI THIỂU (tấn) |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 165kg/mm2 (1620N/mm2) |  | 180kg/mm2 (1770N/mm2) |  |  |
|  |  | FC | IWRC | FC | IWRC | FC | IWRC |  |
|  | 6 | 0.139 | 0.155 | 2.00 | 2.28 | 2.13 | 2.42 |  |
|  | 7 | 0.189 | 0.211 | 2.72 | 3.10 | 2.89 | 3.30 |  |
|  | 8 | 0.247 | 0.275 | 3.56 | 4.05 | 3.79 | 4.31 |  |
|  | 9 | 0.312 | 0.348 | 4.50 | 5.13 | 4.80 | 5.45 |  |
|  | 10 | 0.386 | 0.430 | 5.56 | 6.34 | 5.92 | 6.75 |  |
|  | 11 | 0.467 | 0.520 | 6.71 | 7.66 | 7.14 | 8.14 |  |
|  | 12 | 0.556 | 0.619 | 8.00 | 9.12 | 8.52 | 9.69 |  |
|  | 13 | 0.652 | 0.727 | 9.37 | 10.70 | 9.98 | 11.40 |  |
|  | 14 | 0.756 | 0.843 | 10.92 | 12.40 | 11.60 | 13.20 |  |
|  | 16 | 0.988 | 1.10 | 14.2 | 16.2 | 15.2 | 17.3 |  |
|  | 18 | 1.25 | 1.39 | 18.0 | 20.5 | 19.2 | 21.9 |  |
|  | 20 | 1.54 | 1.72 | 22.2 | 25.4 | 23.7 | 27.0 |  |
|  | 22 | 1.87 | 2.08 | 26.8 | 30.6 | 28.6 | 32.6 |  |
|  | 24 | 2.22 | 2.48 | 32.0 | 36.5 | 34.0 | 38.8 |  |
|  | 26 | 2.61 | 2.91 | 37.5 | 42.8 | 39.9 | 45.5 |  |
|  | 28 | 3.02 | 3.37 | 43.6 | 49.7 | 46.4 | 52.9 |  |
|  | 30 | 3.47 | 3.87 | 50.0 | 57.1 | 53.3 | 60.7 |  |
|  | 32 | 3.95 | 4.40 | 56.8 | 64.8 | 60.5 | 68.9 |  |
|  | 34 | 4.46 | 4.97 | 64.1 | 73.2 | 68.3 | 77.8 |  |
|  | 36 | 5.00 | 5.57 | 71.9 | 82.1 | 76.5 | 87.2 |  |
|  | 38 | 5.57 | 6.21 | 80.1 | 91.4 | 85.3 | 97.2 |  |
|  | 40 | 6.17 | 6.88 | 88.9 | 101 | 94.7 | 108 |  |
|  | 42 | 6.81 | 7.59 | 97.9 | 112 | 104 | 119 |  |
|  | 44 | 7.47 | 8.32 | 107 | 123 | 114 | 130 |  |
|  | 46 | 8.16 | 9.10 | 117 | 134 | 125 | 142 |  |
|  | 48 | 8.89 | 9.91 | 128 | 146 | 136 | 155 |  |
|  | 50 | 9.65 | 10.8 | 139 | 158 | 148 | 169 |  |
|  | 52 | 10.4 | 11.6 | 150 | 171 | 160 | 182 |  |
|  | 54 | 11.2 | 12.5 | 62 | 185 | 172 | 196 |  |
|  | 56 | 12.1 | 13.5 | 175 | 199 | 186 | 212 |  |
|  | 58 | 13.0 | 14.5 | 187 | 213 | 199 | 226 |  |
|  | 60 | 13.9 | 15.5 | 200 | 228 | 213 | 243 |  |
|  | 62 | 14.8 | 16.5 | 213 | 243 | 227 | 259 |  |
|  | 64 | 15.8 | 17.6 | 227 | 259 | 242 | 276 |  |

| CẤU TRÚC 6X36 :: |  |  |
| --- | --- | --- |
| 6x36WS+FC; 6x36WS+IWRC; Ứng dụng:. - Được sử dụng trong: Cẩu trục Cảng, Hạ Thủy Tàu, Máy Công Trình, Xếp Dỡ Hàng ..... |
| ĐƯỜNG KÍNH (mm); TRỌNG LƯỢNG (gần đúng) (Kg/100m); LỰC KÉO ĐỨT TỐI THIỂU (tấn). 1770N/mm²; 1960N/mm². FC; IWRC; FC; IWRC; FC; IWRC. 8; 23.1; 26.1; 3.81; 4.11; 4.56. 9; 29.2; 33.2; 4.82; 5.20; 5.76. 10; 36.1; 40.8; 5.95; 6.42; 7.12. 11; 43.7; 49.4; 7.21; 7.77; 8.61. 12; 52.0; 58.8; 8.57; 9.20; 10.3. 13; 61.0; 69.2; 10.1; 10.9; 11.1; 12.0. 14; 70.8; 80.2; 11.6; 12.6; 13.0; 14.0. 16; 92.4; 104; 15.3; 16.4; 16.3; 18.3. 18; 117; 132; 19.3; 20.8; 23.0. 19; 130; 148; 21.5; 23.0; 25.7. 20; 144; 163; 23.9; 25.7; 28.4. 22; 175; 197; 28.8; 31.1; 31.9; 34.5. 24; 208; 235; 34.3; 37.0; 38.3; 41.0. 26; 244; 276; 40.3; 43.4; 48.1. 28; 283; 320; 46.7; 50.4; 55.8. 32; 370; 370; 61.0; 57.7; 67.6; -. 35; 442; 418; 73.0; 65.8; 72.9. 36; 468; 502; 77.2; -; 87.2. 38; 521; 531; 85.9; 83.3; 92.2. 40; 578; 592; 95.3; -; 103. 44; 699; 655; 115; 103; 114. 48; 832; 793; 137; 124; 138. 52; 976; 943; 161; 148; 164. 54; 1053; 1111; 174; 172; 193. 56; 1132; 1281; 187; 202; 223. 60; 1300; 1471; 214; 231; 256. |

CẤU TRÚC 8x19 ::

8x19W+FC; 8x19W+IWRC; Ứng dụng:. - Cẩu trục - Thang Máy - Máy Công Trình..

ĐƯỜNG KÍNH (mm); TRỌNG LƯỢNG (gần đúng) (Kg/m); LỰC KÉO ĐỨT TỐI THIỂU (tấn). 165 kg/mm2 (1620N/mm2); 180 kg/mm2 (1770N/mm2. FC; IWRC; FC; IWRC; FC; IWRC. 8; 0.220; 0.278; 3.14; 3.58; 3.35; 4.14. 9; 0.278; 0.352; 3.97; 4.61; 4.22; 6.01. 10; 0.343; 0.434; 4.90; 5.69; 5.23; 6.57. 11; 0.415; 0.525; 5.93; 6.88; 6.31; 7.95. 12; 0.494; 0.625; 7.06; 8.18; 7.53; 9.46. 13; 0.580; 0.733; 8.28; 9.60; 8.81; 11.1. 14; 0.672; 0.851; 9.61; 11.6; 10.2; 13.3. 16; 0.878; 1.11; 12.6; 14.2; 13.4; 16.4. 18; 1.11; 1.41; 15.9; 17.1; 16.9; 19.8. 20; 1.37; 1.74; 19.6; 22.3; 20.9; 25.5. 22; 1.66; 2.11; 23.7; 27.7; 25.2; 31.8. 24; 1.98; 2.50; 28.2; 31.8; 30.0; 36.5. 26; 2.32; 2.93; 33.1; 37.3; 35.2; 42.8. 28; 2.69; 3.40; 38.4; 45.2; 40.9; 51.7. 30; 3.09; 3.91; 44.1; 50.4; 46.9; 57.6.

CẤU TRÚC 4x39SeS ::

4x39SeS; Ứng dụng:. - Dùng cho các thiết bị nâng nhấc như cần trục, cần cẩu , tời kéo, thang máy, Cáp treo .....

ĐƯỜNG KÍNH (mm); TRỌNG LƯỢNG (gần đúng) (Kg/100m); LỰC KÉO ĐỨT TỐI THIỂU (tấn). 1770 N/mm2; 1960 N/mm2. 12; 60.2; 89; 96.4. 14; 82; 125; 136. 16; 107; 164; 177. 18; 135; 208; 226. 20; 167; 256; 278. 22; 202; 310; 335. 24; 241; 256; 385. 26; 283; 431; 467. 28; 328; 502; 543. 30; 376; 576; 624. 32; 428; 655; 709. 34; 483; 739; 810.

CÁP CHỐNG XOAY ::

19x7; 35x7; Ứng dụng:. - Dùng cho các thiết bị nâng nhấc như cần trục, cần cẩu , tời kéo, thang máy …... CẤU TRÚC 19x7. ĐƯỜNG KÍNH (mm); TRỌNG LƯỢNG (gần đúng) Kg/m; LỰC KÉO ĐỨT TỐI THIỂU (tấn). 165kg/mm2 (1620 N/mm2); 180kg/mm2 (1770 N/mm2); 195kg/mm2 (1910 N/mm2). 7; 0.208; 2.93; 3.20; 3.47. 8; 0.272; 3.83; 4.18; 4.53. 9; 0.344; 4.85; 5.29; 5.73. 10; 0.425; 5.99; 6.53; 7.08. 11; 0.514; 7.25; 7.91; 8.56. 12; 0.612; 8.62; 9.41; 10.2. 13; 0.719; 10.1; 11.0; 12.0. 14; 0.833; 11.8; 12.8; 13.9. 16; 1.09; 15.4; 16.7; 18.1. 18; 1.38; 19.4; 21.2; 22.9. 20; 1.70; 24.0; 26.1; 28.3. 22; 2.06; 29.0; 31.6; 34.3. 24; 2.45; 34.5; 37.6; 40.8. 26; 2.87; 40.5; 44.2; 47.9. 28; 3.33; 47.0; 51.2; 55.5. 30; 3.83; 53.9; 58.8; 63.7. 32; 4.35; 61.3; 66.9; 72.5. 34; 4.92; 69.2; 75.5; 81.8. 36; 5.51; 77.6; 84.7; 91.7. 38; 6.14; 86.5; 94.4; 102. 40; 6.80; 95.8; 105; 113..

CẤU TRÚC 35x7. ĐƯỜNG KÍNH (mm); TRỌNG LƯỢNG (gần đúng) (Kg/100m); LỰC KÉO ĐỨT TỐI THIỂU (tấn). 1470 N/mm; 1570 N/mm; 1670 N/mm; 1770 N/mm; 1870 N/mm. 6; 14.0; 1.71; 1.83; 1.95; 2.06; 2.18. 8; 25.0; 3.05; 3.25; 3.47; 3.67; 3.87. 10; 39.0; 4.76; 5.09; 5.41; 5.73; 6.06. 12; 56.1; 6.86; 7.32; 7.79; 8.26; 8.73. 14; 76.4; 9.34; 9.97; 10.61; 11.25; 11.88. 16; 99.8; 12.13; 12.95; 13.77; 14.68; 15.50. 18; 126; 15.40; 16.42; 17.54; 18.56; 19.58. 20; 156; 18.97; 20.29; 21.62; 22.94; 24.17. 22; 189; 23.05; 24.58; 26.21; 27.74; 29.27. 24; 225; 27.43; 29.27; 31.10; 33.04; 34.87. 26; 264; 32.22; 34.36; 36.51; 38.75; 40.89..

| Các cấu trúc thông dụng: (Nhấn chuột vào hình để xem chi tiết từng loại) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6x19W+FC | 6x19W+IWRC | 6x36WS+FC | 6x36WS+IWRC | 8x19W+FC | 8x19W+IWRC |
| 111111 |  |  |  |  |  |
| 4x39SeS | 19x7 (chống xoay) | 35x7 (chống xoay) |  |  |  |

| SUPERDAN :: |  |
| --- | --- |
| Ứng dụng:. - Dây Superdan có độ bền rất cao (>10% so với một số loại dây thường), chống mài mòn tốt, chống chịu tốt với tia tử ngoại, khả năng chịu tải lớn (>50% so với tiêu chuẩn BS và ISO đưa ra) ít ngấm nước, ít chịu tác động bởi thời tiết, ánh sáng mặt trời và môi trường có hóa chất, thao tác vận hành dể dàng... được sử dụng rộng rãi trong ngành Hàng Hải làm: dây buộc tàu, cột buồm, kéo tàu, đánh bắt thủy hải sản v.v... - Sử dụng dây Superdan Quý khách sẽ hoàn toàn cảm thấy hài lòng và thật xứng đáng với chi phí bỏ ra... |
| 3 TAO (3 Strand) |  |
|  | ĐƯỜNG KÍNH; TRỌNG LƯỢNG; LỰC KÉO ĐỨT TỐI THIỂU. MM; KGS/100M; Kg; kN. 6; 1.8; 680; 6.7. 8; 3.0; 1,200; 11.8. 9; 3.8; 1,500; 14.7. 10; 4.5; 1,800; 17.7. 12; 6.6; 2,700; 26.5. 14; 9.1; 3,600; 35.3. 16; 11.6; 4,500; 44.1. 18; 14.9; 5,800; 56.9. 20; 17.9; 6,900; 67.7. 22; 22.0; 8,400; 82.4. 24; 26.0; 9,900; 97.1. 26; 30.6; 11,500; 112.8. 28; 35.5; 13,200; 129.5. 30; 41.1; 15,000; 147.2. 32; 46.0; 16,800; 164.8. 36; 58.0; 20,600; 202.1. 40; 71.5; 25,700; 252.1. 44; 88.5; 31,800; 12.0. 48; 104.0; 36,600; 359.0. 52; 122.0; 42,100; 413.0. 56; 142.0; 48,700; 477.7. 60; 163.0; 55,300; 542.5. 64; 185.0; 62,500; 613.1. 70; 221.0; 74,300; 728.9. 72; 234.0; 77,900; 764.2. 80; 290.0; 96,000; 941.8. 88; 351.0; 116,200; 1139.9. 96; 417.0; 137,200; 1345.9. 100; 452.3; 148,900; 1460.7. |
| 8 TAO (8 Strand) |  |
|  | ĐƯỜNG KÍNH; TRỌNG LƯỢNG; LỰC KÉO ĐỨT TỐI THIỂU. MM; KGS/100M; Kg; kN. 24; 28.8; 10,900; 106.9. 28; 39.4; 14,500; 142.2. 32; 51.1; 18,500; 181.5. 36; 64.1; 23,000; 225.6. 40; 79.1; 28,400; 278.6. 44; 97.7; 33,900; 332.6. 48; 114.5; 39,800; 390.4. 52; 134.0; 46,000; 451.3. 56; 156.0; 52,800; 518.0. 60; 179.0; 60,500; 593.5. 64; 203.6; 68,200; 669.0. 68; 230.0; 77,600; 761.3. 72; 258.0; 85,800; 841.7. 80; 319.0; 105,600; 1,035.9. 88; 386.0; 127,600; 1,251.7. 96; 459.0; 149,600; 1,467.6. 104; 536.0; 175,600; 1,722.6. 112; 623.0; 203,700; 1,998.3. 120; 718.0; 233,800; 2,293.6. |
| 12 TAO (12 Strand) |  |
|  | ĐƯỜNG KÍNH; TRỌNG LƯỢNG; LỰC KÉO ĐỨT TỐI THIỂU. MM; KGS/100M; Kg; kN. 16; 11.59; 4,500; 44.14. 18; 14.91; 5,800; 56.90. 20; 17.91; 6,900; 67.69. 22; 22.00; 8,400; 82.40. 24; 26.00; 9,900; 97.12. 26; 30.59; 11,500; 112.81. 28; 35.50; 13,200; 129.49. 30; 41.09; 15,000; 147.15. 32; 46.00; 16,800; 164.80. 34; 51.91; 18,400; 180.50. 36; 64.10; 24,100; 236.40. 40; 79.10; 29,800; 292.30. 44; 97.70; 35,600; 349.20. 48; 114.50; 42,000; 412.00. 52; 134.00; 48,500; 475.80. 56; 156.00; 55,400; 543.50. 60; 179.00; 64,000; 627.80. 64; 203.60; 72,000; 706.30. 68; 230.00; 82,000; 804.40. 72; 258.00; 90,500; 887.80. 80; 319.00; 111,000; 1,088.90. 88; 386.00; 134,000; 1,314.50. 96; 459.00; 158,000; 1,549.90. 104; 536.00; 185,000; 1,814.80. 112; 623.00; 214,000; 2,099.30. 120; 718.00; 246,000; 2,413.20. |

| NYLON :: |  |
| --- | --- |
| Ứng dụng:. - Dây Nylon có độ bền cao, thao tác vận hành dể dàng... được sử dụng rộng rãi trong ngành Hàng Hải làm: dây buộc tàu, kéo tàu, đánh bắt cá v.v..... |
| 3 TAO (3 Strand) |  |
|  | ĐƯỜNG KÍNH; TRỌNG LƯỢNG; LỰC KÉO ĐỨT TỐI THIỂU. MM; KGS/100M; Kg; kN. 4; 1.05; 360; 3.53. 5; 1.56; 570; 5.60. 6; 2.25; 760; 7.46. 7; 3.10; 1,050; 10.30. 8; 4.00; 1,390; 13.65. 9; 5.00; 1,750; 17.20. 10; 6.20; 2,130; 20.90. 11; 7.50; 2,600; 25.50. 12; 8.90; 3,040; 29.80. 13; 10.50; 3,570; 35.00. 14; 12.20; 4,180; 41.00. 16; 15.80; 5,380; 52.80. 18; 20.00; 6,880; 67.50. 19; 22.10; 7,650; 75.10. 20; 24.50; 8,450; 82.90. 22; 30.00; 10,400; 102.00. 24; 35.50; 12,300; 120.70. 25; 38.80; 13,400; 131.50. 26; 42.00; 14,500; 142.20. 28; 48.50; 16,200; 159.00. 30; 55.50; 18,300; 179.50. 32; 63.00; 20,600; 202.00. 34; 71.40; 23,200; 227.50. 36; 80.00; 25,700; 252.10. 38; 89.30; 28,200; 276.60. 40; 99.00; 31,000; 304.10. 42; 109.00; 33,800; 331.60. 44; 120.00; 37,000; 363.00. 45; 124.80; 37,800; 370.80. 48; 142.00; 43,000; 421.80. 50; 153.50; 46,300; 454.20. 52; 166.00; 50,000; 490.50. 55; 186.20; 55,000; 539.50. 56; 193.00; 57,000; 559.20. 60; 221.00; 64,500; 632.70. 64; 252.00; 73,000; 716.10. 65; 260.00; 75,000; 735.70. 70; 302.00; 86,000; 843.60. 72; 319.00; 91,000; 892.70. 75; 346.00; 98,700; 968.20. 80; 394.00; 111,500; 1,093.80. 85; 445.00; 126,000; 1,236.00. 88; 477.00; 135,000; 1,324.30. 90; 499.00; 139,000; 1,363.60. 95; 556.00; 154,000; 1,510.70. 96; 568.00; 158,000; 1,550.00. 100; 616.00; 170,000; 1,667.70. |
| 8 TAO (8 Strand) |  |
|  | ĐƯỜNG KÍNH; TRỌNG LƯỢNG; LỰC KÉO ĐỨT TỐI THIỂU. MM; KGS/100M; Kg; kN. 24; 35.5; 13,400; 131.4. 28; 48.5; 17,800; 174.6. 32; 63; 22,500; 220.7. 36; 80; 28,200; 276.6. 40; 99; 34,000; 333.5. 44; 120; 40,500; 397.3. 48; 142; 47,500; 466.0. 52; 166; 55,000; 539.5. 56; 193; 62,500; 613.1. 60; 221; 70,500; 691.6. 64; 252; 80,000; 794.8. 68; 285; 90,000; 883.0. 72; 319; 100,000; 981.0. 80; 394; 123,000; 1,206.6. 88; 477; 145,000; 1,422.4. 96; 568; 170,000; 1,667.7. 104; 666; 200,000; 1,962.0. 112; 772; 210,000; 2,060.0. 120; 887; 255,000; 2,501.5. |
| 12 TAO (12 Strand) |  |
|  | ĐƯỜNG KÍNH; TRỌNG LƯỢNG; LỰC KÉO ĐỨT TỐI THIỂU. MM; KGS/100M; Kg; kN. 16; 16.80; 6,100; 59.84. 18; 20.05; 7,400; 72.59. 20; 27.80; 10,300; 101.04. 22; 33.65; 12,500; 122.63. 24; 36.05; 13,400; 131.45. 26; 43.35; 16,100; 157.94. 28; 50.30; 18,700; 183.45. 30; 51.65; 19,200; 188.35. 32; 58.80; 21,900; 214.84. 34; 66.35; 24,700; 242.31. 36; 83.00; 29,800; 292.3. 40; 100.00; 35,000; 343.3. 44; 121.00; 42,300; 414.9. 48; 143.00; 49,500; 485.6. 52; 168.00; 58,700; 575.8. 56; 201.00; 69,600; 682.8. 60; 226.00; 77,900; 764.2. 64; 252.00; 86,600; 849.5. 68; 286.00; 98,000; 961.3. 72; 330.00; 112,000; 1,098.7. 80; 403.00; 133,000; 1,304.7. 88; 478.00; 157,000; 1,540.1. 96; 569.00; 191,000; 1,873.7. 104; 666.00; 210,000; 2,060.0. 112; 772.00; 228,000; 2,236.6. 120; 887.00; 270,000; 2,648.6. |

| POLYESTER :: |  |
| --- | --- |
| Ứng dụng:. - Dây Polyester có độ dãn dài thấp hơn so với dây Nylon, không chịu được lực tác động đột ngột, ít ngấm nước, ít chịu tác động bởi thời tiết, ánh sáng mặt trời và môi trường có hóa chất, thao tác vận hành dể dàng... thường được sử dụng làm: dây buộc tàu, cột buồm, kéo tàu, đánh bắt cá v.v.. |
| 3 TAO (3 Strand) |  |
|  | ĐƯỜNG KÍNH; TRỌNG LƯỢNG; LỰC KÉO ĐỨT TỐI THIỂU. MM; KGS/100M; Kg; kN. 4; 1.18; 300; 2.90. 5; 1.87; 390; 3.85. 6; 2.70; 600; 5.54. 7; 3.70; 780; 7.70. 8; 4.80; 1,020; 10.0. 9; 6.20; 1,290; 12.6. 10; 7.60; 1,600; 15.6. 11; 9.20; 1,900; 18.7. 12; 11.0; 2,300; 22.3. 13; 12.8; 2,700; 26.9. 14; 14.8; 3,200; 31.2. 16; 19.5; 4,100; 39.8. 18; 24.5; 5,100; 49.8. 19; 27.3; 5,700; 56.0. 20; 30.3; 6,300; 62.3. 22; 36.7; 7,600; 74.7. 24; 43.7; 9,100; 89.6. 25; 47.3; 9,990; 97.0. 26; 51.2; 10,700; 105.0. 28; 59.4; 12,200; 120.0. 30; 68.2; 13,700; 134.0. 32; 77.8; 15,700; 154.0. 34; 87.6; 17,400; 171.0. 36; 98.2; 19,400; 190.0. 38; 110.0; 21,600; 212.0. 40; 121.5; 24,000; 235.0. 42; 133.7; 25,900; 254.0. 44; 146.8; 28,400; 279.0. 45; 153.8; 29,400; 289.0. 48; 175.0; 33,500; 329.0. 50; 189.5; 36,200; 355.0. 52; 205.0; 39,100; 384.0. 55; 230.0; 43,200; 423.4. 56; 238.0; 44,800; 439.0. 60; 273.0; 49,800; 489.0. 64; 311.0; 57,900; 568.0. 65; 321.0; 59,700; 576.2. 70; 371.5; 68,100; 668.3. 72; 393.0; 72,100; 707.0. 75; 426.3; 77,700; 762.0. 80; 485.0; 88,400; 867.0. 85; 548.0; 98,900; 970.0. 88; 587.0; 106,000; 1,040.0. 90; 614.0; 110,900; 1,081.0. 95; 685.0; 122,700; 1,204.0. 96; 699.0; 125,400; 1,230.0. 100; 758.0; 136,100; 1,335.0. |
| 8 TAO (8 Strand) |  |
|  | ĐƯỜNG KÍNH; TRỌNG LƯỢNG; LỰC KÉO ĐỨT TỐI THIỂU. MM; KGS/100M; Kg; kN. 24; 43.7; 12,200; 119.7. 28; 59.4; 16,200; 158.9. 32; 77.8; 21,200; 208.0. 36; 98.2; 26,500; 260.0. 40; 121.0; 32,500; 318.8. 44; 147.0; 38,800; 380.6. 45; 153.8; 40,500; 397.3. 48; 175.0; 46,100; 452.2. 50; 189.5; 49,900; 489.5. 52; 205.0; 54,000; 529.7. 55; 230.0; 60,500; 593.5. 56; 238.0; 62,800; 616.0. 60; 273.0; 73,200; 718.1. 64; 311.0; 83,000; 814.2. 65; 321.0; 85,000; 833.8. 68; 351.0; 93,000; 912.3. 70; 371.5; 98,000; 961.3. 72; 393.0; 103,000; 1,010.4. 75; 426.3; 111,000; 1,088.9. 80; 485.0; 127,000; 1,245.8. 85; 548.0; 143,000; 1,402.8. 88; 587.0; 152,000; 1,491.1. 90; 614.0; 158,000; 1,549.9. 95; 685.0; 176,000; 1,726.5. 96; 699.0; 181,000; 1,775.6. 100; 758.0; 196,000; 1,922.7. 104; 820.0; 209,000; 2,050.2. 112; 950.0; 243,000; 2,383.8. 120; 1,090.0; 278,000; 2,727.1. |
| 12 TAO (12 Strand) |  |
|  | ĐƯỜNG KÍNH; TRỌNG LƯỢNG; LỰC KÉO ĐỨT TỐI THIỂU. MM; KGS/100M; Kg; kN. 16; 20.50; 5,900; 57.88. 18; 24.60; 7,000; 68.67. 20; 33.95; 9,800; 96.14. 22; 41.10; 11,800; 115.76. 24; 44.15; 12,700; 124.59. 26; 53.15; 15,300; 150.09. 28; 61.60; 17,700; 173.64. 30; 63.20; 18,200; 178.54. 32; 74.15; 20,700; 203.07. 34; 81.15; 23,400; 229.55. 36; 98.2; 27,900; 273.7. 40; 121.0; 34,200; 335.5. 44; 142.0; 39,800; 390.4. 48; 172.0; 47,600; 466.9. 52; 202.0; 56,000; 549.3. 56; 230.0; 64,500; 632.7. 60; 271.0; 76,000; 745.5. 64; 298.0; 84,000; 824.0. 68; 336.0; 94,500; 927.0. 72; 392.0; 109,000; 1,069.3. 80; 485.0; 133,000; 1,304.7. 88; 577.0; 159,000; 1,559.7. 96; 697.0; 191,000; 1,873.7. 104; 820.0; 221,000; 2,167.9. 112; 950.0; 256,000; 2,511.3. 120; 1,090.0; 293,000; 2,874.2. |